廣州寶升聚氨酯科技有限公司

GUANGZHOU BAO SHENG POLYURETHANES PIGMENT CO., LTD

ADD:Mu Bei Xi Road Tian He Area Guangzhou TEL:+8620-87239970 FAX:+8620-87239969

Http://www.bao-sheng.com    E-mail:pu@bao-sheng.com  Contact:Mr.XU 13826133369

模外漆的使用说明及注意事项

- 模外漆使用之前必须搅拌均匀,搅拌时间不能低于5分钟，模外漆一定要专用稀释剂开稀，稀释比例为1：1.5-1：2之间

- 油漆搅拌好后,用量杯测量其浓度,标准秒数为7-9秒

- 使用过程中须注意喷枪与实物的距离,应保持15㎝-20㎝之间,若距离太近或太远都将影响其表面效果

- 模外漆喷好后,必须进烤箱烘烤，烘烤时间5分钟以上为宜

- 喷漆手必须专门人手,要严格培训,喷漆厚度一定要均匀

- 配漆及喷漆现场严禁烟火